《材料成型原理》教学大纲

- 课程编号100092102

- 课程名称材料成型原理

- 高等教育层次：本科

- 课程在培养方案中的地位：

课程性质：必修

对应于材料成型及控制工程专业；属于：BZ专业课程基本模块

- 开课学年及学期  第五学期

- 先修课程（b 材料科学基础）

- 课程总学分：4.0，总学时:64；

- 课程教学形式：0普通课程

- 课程教学目标与教学效果评价

| 课程教学目标（给出知识能力素养各方面的的具体教学结果）(必填) | 教学效果评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不及格 | 及格，中 | 良 | 优 |
| 1.知悉和理解材料的凝固成形、塑性成形、焊接成形等近代材料成形技术中共同的物理现象、基本规律及各成形技术的基本原理、理论基础。 | 1.完全不知道; 2.对材料的凝固成形、塑性成形、焊接成形等近代材料成形技术中共同的物理现象、基本规律及各成形技术的基本原理、理论基础，有碎片化的理解。 | 1. 对材料的凝固成形、塑性成形、焊接成形等近代材料成形技术中共同的物理现象、基本规律及各成形技术的基本原理、理论基础主要内容能理解，但不完整。 | 1. 对材料的凝固成形、塑性成形、焊接成形等近代材料成形技术中共同的物理现象、基本规律及各成形技术的基本原理、理论基础主要内容能完整理解，但不系统，存在断点。 | 1. 对材料的凝固成形、塑性成形、焊接成形等近代材料成形技术中共同的物理现象、基本规律及各成形技术的基本原理、理论基础主要内容能完整系统地理解。 |
| 2. 能够根据材料性质与及对材料性能的要求，利用现有的材料成形理论及方法，解决材料成形过程中的质量缺陷问题。 | 1.完全没利用现有的材料成形理论及方法，解决材料成形过程中的质量缺陷的能力。 | 1. 根据材料性质与及对材料性能的要求，利用现有的材料成形理论及方法，解决材料成形过程中的质量缺陷的能力，但缺乏系统性。 | 1. 根据材料性质与及对材料性能的要求，利用现有的材料成形理论及方法，解决材料成形过程中的质量缺陷的能力，有一定的系统性，但系统性方面存在断点。 | 1. 具备根据材料性质与及对材料性能的要求，利用现有的材料成形理论及方法，解决材料成形过程中的质量缺陷的能力。 |
| 3. 知悉和理解材料的凝固成形、塑性成形、焊接成形等近代材料成形技术理论及应用。 | 1. 完全不知道; 2材料的凝固成形、塑性成形、焊接成形等近代材料成形技术理论及应用 ，有碎片化的理解。 | 1. 对材料的凝固成形、塑性成形、焊接成形等近代材料成形技术理论及应用理解，但不完整。 | 1. 对材料的凝固成形、塑性成形、焊接成形等近代材料成形技术理论及应用理解，但不系统，存在断点。 | 1. 对材料的凝固成形、塑性成形、焊接成形等近代材料成形技术理论及应用能完整系统地理解。 |

- 课程教学目标与所支撑的毕业要求对应关系

| 毕业要求（指标点）编号 | 毕业要求（指标点）内容 | 课程教学目标（给出知识能力素养各方面的的具体教学结果） |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 能够应用数学、力学、物理、化学、材料学、机械学、材料成型及控制等的基本原理，识别、表达复杂工程问题中的材料学、力学、材料成型及控制问题。 | 1.知悉和理解材料的凝固成形、塑性成形、焊接成形等近代材料成形技术中共同的物理现象、基本规律及各成形技术的基本原理、理论基础。 |
| 4.2 | 能够针对材料成型及控制领域的科学和工程技术问题研究，设计合理的研究方案和技术路线、确定合理工艺。 | 2.能够根据材料性质与及对材料性能的要求，利用现有的材料成形理论及方法，解决成形过程中的质量缺陷问题。 |
| 10.1 | 理解材料成型及控制专业在复杂工程问题中的重要地位。 | 3.知悉和理解材料的凝固成形、塑性成形、焊接成形等近代材料成形技术理论及应用。 |

- 教学内容、学时分配、与进度安排

| 教学内容 | 学时分配 | 所支撑的课程教学目标 | 教学方法与策略（可结合教学形式描述）（选填） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一篇 液态金属凝固学 第一章 导论（1学时） 第二章 液态金属的结构和性质（3学时） 1、固体金属的加热与熔化 2、液态金属的结构 3、液态金属的性质 4、液态金属的流动性及充型能力 5、合金的流变性以及流变成形 第三章 液态合金的凝固热力学和动力学（3学时） 1、 液态金属凝固热力学 2、均质形核 3、异质形核 4、纯金属晶体的长大 第四章 材料加工中的热量传输（4学时） 1、 Fourier热传导方程 2、 铸件凝固温度场 3、焊接温度场 第五章 液态金属的凝固（4学时） 1、凝固过程的传质 2、凝固过程中成分过冷及其对晶体形态的影响 3、多相合金的凝固 4、铸件凝固组织的形成及控制 5、焊缝的凝固组织与控制 6、焊接热影响区的组织与性能 7、液态金属在特殊条件下的凝固成形 | 24 | 2.1、4.2、10.1 | 讲授，图片、视频以及动画展示，课堂提问与讨论，拓展相关知识。 |
| 第二篇 材料加工过程中的化学冶金与质量控制 第六章 材料成形过程中的化学冶金（10学时） 1、导论 2、液态金属与气体界面的反应 3、液态金属与熔渣的化学冶金反应 4、杂质污染及其危害 5、加工过程中的保护措施 6、材料加工过程的化学冶金处理 第七章 加工引起的内应力和冶金质量问题（6学时） 1、加工引起的内应力 2、加工引起的冶金缺陷 | 16 | 2.1、4.2、10.1 | 讲授，图片与动画展示，课堂提问与讨论。 |
| 第三篇 材料成形力学原理 第八章 金属塑性成形的物理基础（2学时） 1、概述 2、塑性成形的物理冶金学基础 第九章 应力分析（6学时） 1、张量的基本知识 2、外力、应力和点的应力状态 3、主应力和主剪应力 4、应力莫尔圆 5、应力平衡微分方程 6、平面应力状态和轴对称应力状态 第十章 应变分析（4学时） 1、位移与应变 2、质点的应变状态及应变张量 3、小应变几何方程应变连续方程 4、塑性变形体积不变条件 5、应变增量与应变速率增量 6、对数应变 7、平面应变和轴对称应变 第十一章 屈服准则（3学时） 1、材料真实应力-应变曲线及材料模型 2、理想塑性材料的屈服准则 3、屈服准则的几何表达 4、两个屈服准则的统一 5、应变硬化材料的屈服与加载表面 第十二章 材料本构关系（3学时） 1、弹性应力应变关系 2、塑性应力应变关系 3、增量理论 4、全量理论 第十三章 金属塑性变形与流动问题（2学时） 1、金属流动方向 --- 最小阻力定律 2、影响金属塑性变形和流动的因素 3、不均匀变形、附加应力和残余应力 4、金属塑性成形中的摩擦与润滑 第十四章 塑性成形力学的应用（4学时） 1、塑性成形问题求解方法概述 2、主应力法及其应用 3、塑性成形问题的滑移线解法 4、求解塑性成形问题的上限法 | 24 | 2.1、4.2、10.1 | 讲授，试验，视频、图片画展示，课堂提问与讨论，过渡到实例讲授。 |

- 考核与成绩评定：平时成绩、期末考试在总成绩中的比例，平时成绩的记录方法。

考核方式： 闭卷考试

成绩评定：采用平时成绩和期末闭卷考试成绩综合评定方式。期末闭卷考试成绩占75%，平时成绩（包括平时作业、实验、小测验及日常考核等）占25%，按百分制给出最终成绩。

- 教材，参考书:

选用教材：刘全坤主编.材料成形基本原理［M］.北京:机械工业出版社,2005.

参考书：

［1］陈平昌，朱六妹，李赞主编.材料成形原理［M］.北京:机械工业出版社，2001.

［2］徐洲，姚寿山主编.材料加工原理［M］.北京:科学出版社,2003.

［3］李言祥主编.材料加工原理［M］.北京:清华大学出版社,2005.

- 大纲说明：

本课程大纲是根据教育部对材料成型及控制专业教学改革要求的具体要求，并结合我校培养目标的具体要求而制定的。在保证基本教学要求的前提下，教师可以根据实际情况，对内容进行适当的调整和删节。

- 编写教师：赵修臣

编写教师签名：

责任教授签名：

开课学院教学副院长签名：

Principle of Materials Processing

Course code: 100092102

Course name: Principle of Materials Processing

Lecture Hours: 58

Laboratory Hours: 6

Credits: 4

Term(If necessary): the fifth semester

Prerequisite(s): Foundation of Materials Science

Course Description:

Principle of Materials Processing is an important special course of material shaping & control. This course provides the students with theoretical fundamental on material shaping technology. It covers the following topics: the solidification theories of metal materials, the chemical metallurgical theories of material processing, microscopic mechanism in metal plastic deformation and fundamental theory of plasticity on metal forming.

Course Outcomes:

After completing this course, a student should be able to:, and.

- Develop a better and in-depth understanding of material shaping principles and make the basis for their future research work on materials processing engineering

- Analyze reasons of materials shaping.

Course Content:

Lectures and Lecture Hours:

PART ONE The solidification theories of metal materials                      21 Hours

Chapter 1 Introduction                                                  1 Hours

Chapter 2 The structure and properties of liquid metals                         2 Hours

Chapter 3 Thermodynamics and kinetics of alloys solidification                  2 Hours

Chapter 4  Heat transfer in material processing                               3 Hours

Chapter 5  Solidification of liquid metals                                   4 Hours

PART TWO Chemical metallurgy and quality control in material processing        14 Hours

Chapter 6 Chemical Metallurgy in material forming process                     10 Hours

Chapter 7 Stress and metallurgical quality caused by material forming              4 Hours

PART THREE Fundamentals of material forming mechanics                    21 Hours

Chapter 8 The physical basis of metal plastic forming                          2 Hours

Chapter 9 Stress analysis                                                 5 Hours

Chapter 10 Strain analysis                                               1 Hours

Chapter 11 yielding criterion                                             1 Hours

Chapter 12 Constitutive relation of materials                                3 Hours

Chapter 13 Plastic deformation and flow of metals                            2 Hours

Chapter 13 Applications of plastic forming mechanics                         4 Hours

Laboratories and Laboratory Hours:

1. Wettability test of metallic materials                                     6 Hours

Grading:

Prerequisite quiz				10%

Homework				   10%

Laboratories      			5%

2 Final Exams		75%

Text & Reference Book:

Liu quankun, Fundamentals of material forming, 1th ed., 2005, the China Machine Press.