附件1：

先进材料实验中心实验教学项目列表（2026-2027学年第一学期）

| 实验项目号 | 实验项目名称 | 实验项目内容 | 主讲教师 | 学时(可根据课程设置) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001 | 现代材料分析测试技术概况与演示 | 核磁、电镜、XPS、DSC等分析测试仪器的介绍与演示 | 实验中心全体教师 | 1-5 |
| 000002 | 表面分析测试技术概况与演示 | 1.介绍XPS、TOF-SIMS、AES、SEM-EDS、XRF五种分析测试方法的基本原理、测试特点 2.从检测极限、检测深度、元素范围、样品尺度等讲解几种表面分析测试方法的优缺点和样品需求，结合实际案例进行部分功能演示 | 宋廷鲁 | 1-6 |
| 010201 | 400M液体核磁共振波谱仪基本操作实验 | 1.核磁共振的基本原理 2.液体核磁共振波谱仪器的基本结构 3.液体核磁共振波谱测试的样品准备 4.液体核磁一维谱图以及二维谱图测试的基本操作 | 匡博雅 | 1-2 |
| 010301 | 400M固体核磁共振波谱仪基本操作实验 | 1.核磁共振的基本原理 2.固体核磁共振波谱仪器的基本结构 3.固体核磁共振波谱测试的样品制备方法 4.固体核磁一维谱图测试的基本操作 | 匡博雅 | 1-2 |
| 020301 | 扫描电镜（SEM）的基础知识、实验操作及应用 | 1.扫描电镜的基本原理 2.高分辨台式扫描电镜的基本结构和SEM图像采集的实验操作 3.高分辨场发射扫描电镜的基本结构和SEM图像采集的实验操作 4.高分辨场发射扫描电镜的能谱EDS点、线、面分析实验操作 | 阎承祎、陈寒元 | 1-4 |
| 020401 | 双束电镜（FIB-SEM）的基础知识、实验操作及应用 | 1.双束电镜的基本原理 2.双束电镜的基本结构和SEM图像的实验操作 3.双束电镜制备TEM样品和微纳加工的实验操作 4.双束电镜的超快EDS 和超快EBSD的实验操作 5.双束电镜结合原位纳米力学测试的实验操作 | 柳絮、陈寒元 | 1-6 |
| 020501 | 透射电镜（TEM）的基础知识、实验操作及应用 | 1.透射电镜的基本原理 2.低电压透射电镜的基本结构和TEM图像的实验操作 3.高分辨场发射透射电镜的基本结构和TEM集图像的实验操作 4.高分辨场发射透射电镜的STEM图像及能谱EDS分析实验操作 5.TEM/STEM形貌三维重构的基本原理及实验 6.原位TEM实验（液体、力学、加热、冷冻、光电、真空转移） | 陈寒元、吕昭 | 1-6 |
| 030201 | 飞行时间二次离子质谱（TOF-SIMS）测试技术及在新材料中的应用 | 1.讲解TOF-SIMS的基本原理、仪器构造、应用范围、样品准备 2.介绍TOF-SIMS质谱分析、面扫描、二次离子成像、Ar离子深度剖析、C60深度剖析、Cs离子深度剖析及功能应用 3.操作演示 | 宋廷鲁 | 1-4 |
| 030301 | 多种元素定量分析方法及其在材料领域的应用 | 1.ICP-OES的基本原理、仪器构造和操作步骤 2.ICP-MS的基本原理、仪器构造、应用领域和部分操作演示 3.ICP测试的预处理过程 4.微波消解在ICP样品制备中的具体操作和应用 5.有机元素分析的基本原理、仪器构造和操作步骤 6.X射线荧光光谱仪的的基本原理、样品制备和应用领域 7.多种元素定量分析方法的样品适用范围、方法特点及应用领域对比 | 崔雨 | 1-6 |
| 050301 | 紫外可见近红外分光光度计的基本操作 | 固体、粉末、液体样品的透射、反射、吸收性能测试原理及方法 | 郗淑萌 | 1-2 |
| 050401 | 材料的表面力学及电学性能分析实验 | 1.峰值力轻敲模式定量纳米力学成像实验的基本操作以及参数设置 2.表面电势测试的基本操作及参数设置 3.材料IV曲线测试的基本操作及参数设置 | 郗淑萌 | 3-4 |
| 050402 | 纳米尺度材料表面光热红外光谱分析实验 | 1.接触模式下的纳米红外光谱成像实验操作 2.轻敲模式下的纳米红外光谱成像实验操作 | 郗淑萌 | 3-4 |
| 050501 | 原子力显微镜观察材料的表面形貌实验 | 1.原子力显微镜的基本原理及组成构件介绍 2.接触模式下样品表面形貌成像的基本操作以及参数设置 3.轻敲模式下样品表面形貌成像的基本操作以及参数设置 4.智能模式下样品表面形貌成像的基本操作以及参数设置 | 郗淑萌 | 2-3 |
| 060101 | 物理吸附技术在材料研究中的应用 | 1.物理吸附原理 2.物理吸附仪操作 3.软件操作和曲线分析 | 范蕾 | 1-2 |
| 060102 | 气体吸附在多孔材料研究中的应用 | - 1.气体吸附现象与吸附等温线 - 2.BET比表面和孔径分布的原理 - 3.Belsorp MaxII物理吸附仪的样品预处理、仪器操作演示与参数设置 - 4.超微孔材料的孔径分析——二氧化碳吸附的仪器操作和参数设置 - 5.水蒸汽和有机蒸气吸附的仪器操作和参数设置 - 6. BelMaster数据处理操作演示 - 7.气体吸附在各类多孔材料研究中的应用实例 | 崔雨 | 1-4 |
| 070101 | X射线光电子能谱（XPS）分析实验——元素组成及化学价态表征 | 1.讲解XPS光电子能谱的基本原理、仪器构造、应用范围、样品准备 2.介绍XPS常规扫描、深度剖析、变角扫描、线扫描、面扫描等测试功能 3.操作演示 | 赵利媛 | 1-4 |
| 070501 | 粉末X射线衍射仪的基本操作及样品制备实验 | 1. X射线衍射的基本原理 2.多功能X射线衍射仪的仪器构造和参数设置 3. X射线衍射分析的样品制备方法 4.粉末和块体样品的粉末X射线衍射操作 5.变温粉末X射线衍射的操作演示与参数设置 | 崔雨 | 1-4 |
| 070502 | 材料的物相分析实验 | 1. MDI Jade数据处理软件的使用 2. 利用MDI Jade进行物相分析实例 3，XRD在材料研究中的应用实例 | 崔雨 | 1-2 |
| 080301 | 同步热分析仪（TGA/DSC）的测试技术及应用 | 1.讲解TGA/DSC的基本原理、仪器结构 2.制样及测试技巧 3.应用范围 4.上机演示 | 郭竞泽 | 1-4 |
| 080401 | 傅里叶变换红外光谱仪（FTIR）的测试技术及应用 | 1.讲解FTIR的基本原理、仪器结构 2.制样及测试技巧 3.应用范围 4.上机演示 | 郭竞泽 | 1-2 |
| 080501 | 差示扫描量热仪（DSC）的测试技术及应用 | 1.讲解DSC的基本原理、仪器结构 2.制样及测试技巧 3.应用范围 4.上机演示 | 郭竞泽 | 1-4 |